ГОСТ 22990-78

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                          Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНЫ КОНТАКТНЫЕ

Термины и определения

Resistance welding machines.

Terms and definitions

MКC 01.040.29

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1978 г. № 534 дата введения установлена

01.01.79

ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г. (ИУС 9—82).

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения контактных машин.

Стандарт унифицирован со стандартом ГДР.

Термины и определения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведено приложение, в котором содержатся термины видов контактной сварки и некоторые общетехнические понятия.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВИДЫ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ |
| 1. Контактная машина | Машина для контактной сварки |
| 2. Контактная машина общего назначения | Контактная машина, выполненная без учета специфических требований, характерных для определенной отрасли народного хозяйства или для определенного назначения |
| 3. Специальная контактная машина | Контактная машина, выполненная с учетом требований, специфических для определенной отрасли народного хозяйства или для определенного назначения. Примечание. Примерами специальной контактной машины являются стыковая машина для сварки рельсов, шовная машина для сварки бензобаков, многоэлектродные машины |
| 4. Точечная машина | Контактная машина для точечной контактной сварки |
| 5. Рельефная машина | Контактная машина для рельефной сварки |
| 6. Шовная машина | Контактная машина для шовной контактной сварки |
| 7. Стыковая машина | Контактная машина для стыковой сварки сопротивлением или (и) оплавлением |
| 8. Стационарная контактная машина | Контактная машина, все части которой устанавливают стационарно на месте эксплуатации, а свариваемые детали при необходимости перемещают во время сварки относительно машины |
| 9. Подвесная контактная машина | Контактная машина, рабочие органы которой подвешивают и во время сварки перемещают относительно стационарно установленных на месте эксплуатации частей машины и свариваемых деталей |
| 10. Передвижная контактная машина | Контактная машина, приспособленная для перемещения к свариваемым деталям или (и) около них в процессе работы |
| 11. Контактная машина прессового типа | Контактная машина с прямолинейным ходом электрода |
| 12. Контактная машина радиального типа Ндп. Радиальная машина | Контактная машина с перемещением электрода по дуге окружности |
| 13. Контактная машина переменного тока | Контактная машина, частота сварочного тока которой равна частоте напряжения питающей сети |
| 14. Контактная машина постоянного тока | Контактная машина, в сварочном контуре которой проходит ток, выпрямленный на вторичной обмотке сварочного трансформатора |
| 15. Машина для сварки запасенной энергией | Контактная машина, в которой для сварки используют энергию, запасаемую в предназначенных для этой цели устройствах |
| 16. Конденсаторная машина | Машина для сварки запасенной энергией, в которой используют энергию, запасаемую в конденсаторах |
| 17. Автоматическая контактная машина | Контактная машина, в которой загрузка свариваемых деталей, их сварка и съем осуществляются автоматически |
| 18. Контактная машина с ручным приводом | Контактная машина, в которой для сжатия (зажатия, оплавления, осадки) деталей используется мускульная сила рук |
| 19. Педальная точечная (шовная) машина | Точечная (шовная) машина, в которой для сжатия деталей используется мускульная сила ног рабочего при нажатии на педаль |
| 20. Сварочный трансформатор контактной машины Сварочный трансформатор | Трансформатор контактной машины, ко вторичной обмотке которого присоединены элементы вторичного контура |
| 21. Переключатель ступеней контактной машины Переключатель ступеней | Переключатель секций первичной обмотки трансформатора контактной машины, позволяющий переходить с одной ступени регулирования на другую |
| 22. Регулятор цикла контактной машины Регулятор цикла | Прибор для регулирования длительности операций, составляющих цикл контактной сварки |
| ПАРАМЕТРЫ МАШИН |
| 23. Номинальное значение параметра контактной машины Номинальное значение | Указанное предприятием—изготовителем контактной машины значение параметра, являющееся исходным для отсчета отклонений от этого значения при эксплуатации и испытаниях контактной машины и положенное в основу ее расчета. Примечание. Примерами номинальных значений параметров являются: номинальная частота питающей сети, номинальное напряжение питающей сети и др. |
| 24. Вторичное напряжение холостого хода контактной машины Вторичное напряжение холостого хода | Вторичное напряжение сварочного трансформатора контактной машины при разомкнутой вторичной обмотке |
| 25. Первичный ток контактной машины Первичный ток | Ток, проходящий по первичной обмотке сварочного трансформатора контактной машины |
| 26. Наибольший первичный ток холостого хода контактной машины Наибольший ток холостого хода | Первичный ток, возникающий при холостом ходе при наибольшем значении вторичного напряжения и номинальном первичном напряжении сварочного трансформатора контактной машины поданном при номинальной частоте |
| 27. Потребляемый ток контактной машины Потребляемый ток | Ток, потребляемый контактной машиной из питающей сети |
| 28. Длительный ток контактной машины Длительный ток | Условное эквивалентное значение тока, при непрерывном прохождении которого токоведущие части контактной машины будут нагреты до той же температуры, что и при прохождении реального тока в повторно-кратковременном режиме |
| 29. Вторичный ток контактной машины Вторичный ток | Ток во вторичном контуре контактной машины. Примечание. Вторичным контуром контактной машины является совокупность ее частей, которые подводят ток от сварочного трансформатора контактной машины к свариваемым деталям |
| 30. Наибольший вторичный ток контактной машины Наибольший вторичный ток | Вторичный ток контактной машины при коротком замыкании вторичного контура на максимальной ступени регулирования |
| 31. Сварочный ток контактной машины Сварочный ток | Ток, проходящий во вторичном контуре контактной машины при сварке |
| 32. Вторичный ток контактной машины при продолжительности включения 50 % Вторичный ток при ПВ = 50 % | Наибольший ток, который можно снять со сварочного трансформатора контактной машины на любой ступени регулирования во время действительной или предполагаемой работы при ПВ = 50 % без превышения обусловленной температуры. Примечание. Продолжительность включения определяется по ГОСТ 18311-80 |
| 33. Наибольший вторичный ток сварочного трансформатора контактной машины Наибольший вторичный ток сварочного трансформатора | Наибольший ток, который можно снять со сварочного трансформатора контактной машины при ее работе в повторно-кратковременном режиме без разрушения трансформатора в течение срока службы |
| 34. Мощность короткого замыкания контактной машины Мощность короткого замыкания | Произведение номинального напряжения питающей сети и потребляемого тока контактной машины при коротком замыкании вторичного контура |
| 35. Мощность контактной машины при сварке Мощность при сварке | Произведение номинального напряжения питающей сети и потребляемого тока контактной машины при сварке |
| 36. Присоединяемая мощность контактной машины Присоединяемая мощность | Мощность, применительно к которой должны быть рассчитаны элементы присоединения контактной машины к питающей сети с учетом падения напряжения и нагрева |
| 37. Длительная мощность контактной машины Длительная мощность | Произведение номинального напряжения питающей сети и длительно потребляемого тока контактной машины |
| 38. Мощность контактной машины при продолжительности включения ПВ = 50 % | Наибольшая кажущаяся мощность, соответствующая подлинной или предполагаемой продолжительной работе при ПВ = 50 % для всего цикла, указанного предприятием-изготовителем, на наибольшей ступени регулирования без превышения обусловленной температуры |
| 39. Ступень регулирования контактной машины Ступень регулирования | Зафиксированное соединение секций первичной обмотки сварочного трансформатора контактной машины, определяющее коэффициент трансформации. Примечание. Более высокой ступенью регулирования считают ступень с меньшим коэффициентом трансформации |
| 40. Стабилизация тока контактной машины Стабилизация тока | Поддержание сварочного тока контактной машины в заданных пределах при колебании напряжения питающей сети |
| 41. Фазовая регулировка тока контактной машины Фазовая регулировка | Регулировка тока контактной машины изменением угла включения управляемых вентилей |
| 42. Ступенчатая регулировка тока контактной машины Ступенчатая регулировка | Регулировка тока контактной машины за счет изменения коэффициента трансформации сварочного трансформатора контактной машины |
| 43. Нагрузочная характеристика контактной машины Нагрузочная характеристика | Зависимость вторичного тока контактной машины от сопротивления на участке электрод—электрод |
| 44. Усилие сжатия контактной машины Усилие сжатия | Усилие, действующее на детали, зажатые между парой электродов точечной или шовной машины или между плитами рельефной машины |
| 45. Предварительное усилие сжатия контактной машины Предварительное усилие | Усилие сжатия контактной машины, действующее перед сварочным усилием сжатия |
| 46. Сварочное усилие сжатия контактной машины Сварочное усилие | Усилие сжатия контактной машины, действующее во время прохождения сварочного тока |
| 47. Ковочное усилие сжатия контактной машины Ковочное усилие | Усилие сжатия контактной машины, действующее после сварочного усилия сжатия |
| 48. Усилие осадки стыковой машины | Усилие, с которым сдавливаются свариваемые детали при стыковой сварке в месте соединения |
| 49. Усилие зажатия стыковой машины | Усилие, с которым зажимаются свариваемые детали при стыковой сварке, чтобы исключить их смещение в губках |
| 50. Ход электрода контактной машины | Разность наибольшего и наименьшего расстояний между электродами контактной машины при их перемещении |
| 51. Рабочий ход электрода контактной машины | Ход электрода контактной машины в течение цикла сварки |
| 52. Дополнительный ход электрода контактной машины | Ход электрода, который обеспечивает контактная машина в дополнение к рабочему ходу |
| 53. Полный ход электрода контактной машины | Ход электрода, который обеспечивает контактная машина при одновременном использовании ее рабочего и дополнительного ходов |
| 54. Вылет точечной (шовной, рельефной) машины Вылет | Расстояние от электродов до частей точечной (шовной, рельефной) машины, которые снижают раствор до значения, меньше указанного в нормативно-технической документации. Примечание. Для точечных и шовных машин расстояние определяют от осевой линии электродов, для рельефных — от середины плиты |
| 55. Раствор точечной (шовной, рельефной) машины Раствор | Наименьшее расстояние между консолями или их выступающими частями, определяемое на всей длине вылета точечной (шовной, рельефной) машины, при одном из возможных положений нижней консоли |
| 56. Ширина губки стыковой машины Ширина губки | Ширина зажимной губки стыковой машины, перпендикулярная к направлению осадки и зажатия |
| 57. Длина губки стыковой машины Длина губки | Длина зажимной губки стыковой машины в направлении осадки |
| 58. Максимальная кратковременная производительность контактной машины Максимальная кратковременная производительность | Предел производительности контактной машины, ограничиваемый скоростью срабатывания наиболее критических частей. Примечание. Примером критических частей являются приводы, аппаратура управления и др.; при максимальной кратковременной производительности для предотвращения перегрева контактной машины ее следует периодически останавливать |
| 59. Максимальная длительная производительность контактной машины Максимальная длительная производительность | Максимально допустимая производительность контактной машины при неограниченно долгой ее работе и при условии, что качество сварных соединений удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям |
| 60. Скорость шовной контактной сварки Скорость сварки | Длина шва при шовной контактной сварке, который может быть сварен в единицу времени |
| 61. Диаметр свариваемой обечайки | Размер частей точечной или шовной машины, определяющий наименьший диаметр пустотелой цилиндрической детали, которая может быть сварена на контактной машине. Примечание. Диаметр обечайки определяют для заданной в нормативно-технической документации длины свариваемой детали |
| 62. Допустимая температура нагрева частей контактной машины | Температура, при которой контактная машина или ее часть способна выполнять функции и сохранять параметры, установленные в стандартах. Примечание. Допустимая температура нагрева определяется как сумма верхнего значения температуры внешней среды и допустимого превышения температуры контактной машины или ее узлов, возникающего вследствие нагрева при наибольшей допустимой электрической нагрузке, нормированной для верхнего значения температуры внешней среды |
| 63. Тепловое равновесие частей контактной машины | Состояние частей контактной машины, при котором отношение между двумя последовательными интервалами времени, требующимися для изменения температуры контролируемого участка на 3 °С, превышает 1,7 |
| 64. Рекомендуемый диапазон толщин (сечений) свариваемых на контактной машине деталей | Область между минимальным и максимальным значениями толщин (сечений) деталей, которые могут быть сварены на контактной машине в оптимальных режимах. Примечание. Оптимальные режимы определяют исходя из производительности сварки и (или) качества сварного соединения, которые могут быть достигнуты при заданном материале |
| 65. Предельный диапазон толщин (сечений), свариваемых на контактной машине деталей Предельный диапазон толщин (сечений) | Область между минимальным и максимальным значениями толщин (сечений) деталей, которые могут быть сварены на контактной машине при условии, что качество сварных соединений удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Вылет | 54 |
| --- | --- |
| Вылет точечной (шовной, рельефной) машины | 54 |
| Диаметр свариваемой обечайки | 61 |
| Диапазон толщин (сечений) предельный | 65 |
| Диапазон толщин (сечений) рекомендуемый | 64 |
| Диапазон толщин (сечений), свариваемых на контактной машине предельный | 65 |
| Диапазон толщин (сечений), свариваемых на контактной машине рекомендуемый | 64 |
| Длина губки | 57 |
| Длина губки стыковой машины | 57 |
| Значение параметра контактной машины номинальное | 23 |
| Машина для сварки запасенной энергией | 15 |
| Машина конденсаторная | 16 |
| Машина контактная | 1 |
| Машина контактная автоматическая | 17 |
| Машина контактная общего назначения | 2 |
| Машина контактная передвижная | 10 |
| Машина контактная переменного тока | 13 |
| Машина контактная подвесная | 9 |
| Машина контактная постоянного тока | 14 |
| Машина контактная прессового типа | 11 |
| Машина контактная радиального типа | 12 |
| Машина контактная специальная | 3 |
| Машина контактная с ручным приводом | 18 |
| Машина контактная стационарная | 8 |
| Машина радиальная | 12 |
| Машина рельефная | 5 |
| Машина стыковая | 7 |
| Машина точечная | 4 |
| Машина шовная | 6 |
| Машина (шовная) точечная педальная | 19 |
| Мощность длительная | 37 |
| Мощность контактной машины длительная | 37 |
| Мощность контактной машины при продолжительности включения 50 % | 38 |
| Мощность контактной машины при сварке | 35 |
| Мощность контактной машины присоединяемая | 36 |
| Мощность короткого замыкания | 34 |
| Мощность короткого замыкания контактной машины | 34 |
| Мощность при ПВ = 50 % | 38 |
| Мощность при сварке | 35 |
| Мощность присоединяемая | 36 |
| Напряжение холостого хода вторичное | 24 |
| Напряжение холостого хода контактной машины вторичное | 24 |
| Параметр номинальный | 23 |
| Переключатель ступеней | 21 |
| Переключатель ступеней контактной машины | 21 |
| Производительность длительная максимальная | 59 |
| Производительность контактной машины длительная максимальная | 59 |
| Производительность контактной машины кратковременная максимальная | 58 |
| Производительность кратковременная максимальная | 58 |
| Равновесие частей контактной машины тепловое | 63 |
| Раствор | 55 |
| Раствор точечной (шовной, рельефной) машины | 55 |
| Регулировка ступенчатая | 42 |
| Регулировка тока контактной, машины ступенчатая | 42 |
| Регулировка тока контактной машины фазовая | 41 |
| Регулировка фазовая | 41 |
| Регулятор цикла | 22 |
| Регулятор цикла контактной сварки | 22 |
| Скорость сварки | 60 |
| Скорость шовной контактной сварки | 60 |
| Стабилизация тока | 40 |
| Стабилизация тока контактной машины | 40 |
| Ступень регулирования | 39 |
| Ступень регулирования контактной машины | 39 |
| Температура нагрева частей контактной машины допустимая | 62 |
| Ток вторичный | 29 |
| Ток вторичный наибольший | 30 |
| Ток длительный | 28 |
| Ток контактной машины вторичный | 29 |
| Ток контактной машины вторичный наибольший | 30 |
| Ток контактной машины длительный | 28 |
| Ток контактной машины первичный | 25 |
| Ток контактной машины потребляемый | 27 |
| Ток контактной машины при продолжительности включения 50 % вторичный | 32 |
| Ток контактной машины сварочный | 31 |
| Ток наибольший холостого хода | 26 |
| Ток первичный | 25 |
| Ток первичный наибольший холостого хода контактной машины | 26 |
| Ток потребляемый | 27 |
| Ток при ПВ = 50 % вторичный | 32 |
| Ток сварочного трансформатора вторичный наибольший | 33 |
| Ток сварочного трансформатора контактной машины вторичный наибольший | 33 |
| Ток сварочный | 31 |
| Трансформатор контактной машины сварочный | 20 |
| Трансформатор сварочный | 20 |
| Усилие зажатия стыковой машины | 49 |
| Усилие ковочное | 47 |
| Усилие осадки стыковой машины | 48 |
| Усилие предварительное | 45 |
| Усилие сварочное | 46 |
| Усилие сжатия | 44 |
| Усилие сжатия контактной машины | 44 |
| Усилие сжатия контактной машины ковочное | 47 |
| Усилие сжатия контактной машины предварительное | 45 |
| Усилие сжатия контактной машины сварочное | 46 |
| Характеристика контактной машины нагрузочная | 43 |
| Характеристика нагрузочная | 43 |
| Ход электрода контактной машины | 50 |
| Ход электрода контактной машины дополнительный | 52 |
| Ход электрода контактной машины полный | 53 |
| Ход электрода контактной машины рабочий | 51 |
| Ширина губки | 56 |
| Ширина губки стыковой машины | 56 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВИДАМ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Контактная сварка | По ГОСТ 2601-84 |
| 2. Точечная контактная сварка | По ГОСТ 2601-84 |
| 3. Рельефная сварка | По ГОСТ 2601-84 |
| 4. Шовная контактная сварка Ндп. Роликовая сварка | По ГОСТ 2601-84 |
| 5. Плотная шовная контактная сварка | Шовная контактная сварка, при которой между соединяемыми деталями образуется непрерывный шов |
| 6. Прерывистая шовная контактная сварка | Шовная контактная сварка, при которой между соединяемыми деталями образуется прерывистый шов |
| 7. Шовная контактная сварка с раздавливанием кромок | Шовная контактная сварка, при которой непрерывный шов образуется в зоне кромок свариваемых деталей, при этом кромки деформируются до практически полного исчезновения нахлестки |
| 8. Шовная контактная сварка встык по фольге | Шовная контактная сварка, при которой свариваемые детали соединяются встык с использованием фольги, располагаемой между дисковыми электродами и свариваемыми деталями |
| 9. Шаговая шовная сварка | По ГОСТ 2601-84 |
| 10. Стыковая сварка сопротивлением | По ГОСТ 2601-84 |
| 11. Стыковая сварка оплавлением | По ГОСТ 2601-84 |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).