ГОСТ 22622-77

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                         Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Термины и определения основных электрофизических параметров

Semiconductor materials.

Terms and definitions of

MКC 01.040.29

29.045

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июля 1977 г. № 1755 дата введения установлена

01.07.78

ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г. (ИУС 9-82).

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий полупроводниковых материалов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

В стандарте приведено приложение, содержащее общие понятия физики твердого тела, применяемые к полупроводникам.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. | Проводниковый материал | Материал, предназначенный для использования его полупроводниковых свойств |
| 2. | Полупроводник | По ГОСТ 19880-74* |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002—2003 (здесь и далее). |
| ВИДЫ И СОСТОЯНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ |
| 3. | Простой полупроводник | Полупроводник, основной состав которого образован атомами одного химического элемента |
| 4. | Сложный полупроводник | Полупроводник, основной состав которого образован атомами двух или большего числа химических элементов |
| 5. | Электронный полупроводник | Полупроводник, электропроводность которого обусловлена в основном перемещением электронов проводимости |
| 6. | Дырочный полупроводник | Полупроводник, электропроводность которого обусловлена в основном перемещением дырок проводимости |
| 7. | Примесный полупроводник | Полупроводник, электропроводность которого определяется примесями |
| 8. | Собственный полупроводник | Полупроводник, не содержащий примесей, влияющих на его электропроводность |
| 9. | Вырожденный полупроводник | Полупроводник, уровень Ферми в котором расположен в зоне проводимости или в валентной зоне, или же в запрещенной зоне на расстоянии от границ указанных зон, меньшем кТ |
| 10. | Невырожденный полупроводник | Полупроводник, уровень Ферми в котором расположен в запрещенной зоне на расстоянии от ее границ, большем кТ |
| 11. | Частично компенсированный полупроводник | Примесный полупроводник, электронная (дырочная) проводимость которого частично компенсирована дырочной (электронной) проводимостью примесей |
| 12. | Скомпенсированный полупроводник | Примесный полупроводник, в котором в нормальных условиях концентрации электронов проводимости и дырок проводимости одинаковы |
| ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВ |
| 13. | Носитель заряда | По ГОСТ 19880-74 |
| 14. | Дырка проводимости Дырка | Незаполненная валентная связь, которая проявляет себя как положительный заряд, численно равный заряду электрона |
| 15. | Основные носители заряда полупроводника Основные носители | Носители заряда, концентрация которых в данном полупроводнике преобладает |
| 16. | Неосновные носители заряда полупроводника Неосновные носители | Носители заряда, концентрация которых в данном полупроводнике меньше, чем концентрация основных носителей заряда |
| 17. | Равновесные носители заряда полупроводника Равновесные носители Ндп. Тепловые носители | Носители заряда, возникновение которых явилось следствием тепловых колебаний кристаллической решетки полупроводника в условиях термодинамического равновесия |
| 18. | Неравновесные носители заряда полупроводника Неравновесные носители | Носители заряда полупроводника, не находящиеся в термодинамическом равновесии по концентрации и (или) по энергетическому распределению |
| 19. | Горячие носители заряда | Неравновесные носители заряда полупроводника, средняя энергия которых существенно превышает равновесную энергию, соответствующую температуре кристаллической решетки |
| 20. | Электронная электропроводность полупроводника Электронная электропроводность Ндп. Электронная проводимость | Электропроводность полупроводника, обусловленная в основном перемещением электронов проводимости |
| 21. | Дырочная электропроводность Ндп. Дырочная проводимость | Электропроводность полупроводника, обусловленная в основном перемещением дырок проводимости |
| 22. | Собственная электропроводность Ндп. Собственная проводимость | Электропроводность полупроводника, обусловленная генерацией пар электрон проводимости — дырка проводимости при любом способе возбуждения |
| 23. | Примесная электропроводность полупроводника Примесная электропроводность | Электропроводность полупроводника, обусловленная ионизацией атомов донорной или акценторной примесей при любом способе возбуждения |
| 24. | Фотопроводимость | Электропроводность полупроводника, обусловленная фоторезистивным эффектом |
| 25. | Собственная концентрация носителей заряда полупроводника Собственная концентрация | Концентрация равновесных носителей заряда в собственном полупроводнике |
| 26. | Равновесная концентрация носителей заряда полупроводника Равновесная концентрация | Концентрация подвижных носителей заряда в полупроводнике в условиях термодинамического равновесия |
| 27. | Концентрация неравновесных носителей заряда полупроводника Неравновесная концентрация | Концентрация носителей заряда в полупроводнике, отличная от равновесной |
| 28. | Избыточная концентрация носителей заряда полупроводника Избыточная концентрация | Избыток концентрации неравновесных носителей заряда в полупроводнике над концентрацией равновесных носителей заряда |
| 29. | Критическая концентрация электронов проводимости полупроводника Критическая концентрация электронов | Концентрация электронов проводимости полупроводника, при которой уровень Ферми совпадает с нижней границей зоны проводимости |
| 30. | Критическая концентрация дырок проводимости полупроводника Критическая концентрация дырок | Концентрация дырок проводимости полупроводника, при которой уровень Ферми совпадает с верхней границей валентной зоны |
| 31. | Эффективная масса носителя заряда полупроводника Эффективная масса носителя заряда | Величина, имеющая размерность массы и характеризующая движение носителя заряда в полупроводнике под действием внешнего электромагнитного поля |
| 32. | Эффективное сечение захвата носителя заряда полупроводника Эффективное сечение захвата | Величина, имеющая размерность площади и обратная произведению концентрации носителей заряда данного типа в полупроводнике на средний путь, проходимый носителями от освобождения до захвата |
| 33. | Диффузионная длина неосновных носителей заряда полупроводника Диффузионная длина | Расстояние, на котором в однородном полупроводнике при одномерной диффузии в отсутствие электрического и магнитного полей избыточная концентрация неосновных носителей заряда уменьшается вследствие рекомбинации в е раз |
| 34. | Объемное время жизни неравновесных носителей заряда полупроводника Объемное время жизни | Среднее время между генерацией и рекомбинацией неравновесных носителей зарядов в объеме полупроводника |
| 35. | Поверхностное время жизни неравновесных носителей заряда полупроводника Поверхностное время жизни | Отношение избыточного количества неравновесных носителей заряда в объеме полупроводника к плотности их потока на поверхности |
| 36. | Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда полупроводника Эффективное время жизни | Величина, характеризующая скорость убывания концентрации неравновесных носителей заряда вследствие их рекомбинации как в объеме, так и на поверхности полупроводника |
| 37. | Длина дрейфа неравновесных носителей заряда полупроводника Длина дрейфа | Средняя длина переноса неравновесных носителей заряда в полупроводнике электрическим полем за время, прошедшее с момента их возбуждения до рекомбинации |
| 38. | Скорость поверхностной рекомбинации носителей заряда полупроводника Скорость поверхностной рекомбинации | Отношение плотности потока носителей заряда, рекомбинировавших на поверхности полупроводника, к концентрации избыточных носителей заряда у поверхности |
| 39. | Энергия активации примесей полупроводника Энергия активации | Минимальная энергия возбуждения примесного атома, необходимая для создания примесной электропроводности полупроводника |
| 40. | Концентрация вырождения полупроводника Концентрация вырождения | Минимальная концентрация носителей заряда, соответствующая вырождению полупроводника при данной температуре |
| 41. | Степень компенсации полупроводника Степень компенсации | Отношение концентрации неосновных носителей заряда, созданных возбужденной примесью, и собственных носителей заряда полупроводника |
| 42. | Инверсионный слой полупроводника Инверсионный слой | Приповерхностный слой полупроводника, обладающий электропроводностью, противоположной по закону электропроводности глубинных слоев |
| ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ |
| 43. | Освобождение носителя заряда полупроводника Освобождение носителя | Возникновение электрона проводимости или дырки проводимости в результате возбуждения дефекта решетки полупроводника |
| 44. | Захват носителя заряда полупроводника Захват носителя | Исчезновение электрона проводимости или дырки проводимости в результате перехода на локальный уровень дефекта решетки полупроводника |
| 45. | Инжекция носителей заряда Инжекция | Введение носителя заряда в полупроводник |
| 46. | Экстракция носителей заряда Экстракция | Выведение носителя заряда из полупроводника |
| 47. | Генерация носителей заряда полупроводника Генерация | Процесс превращения связанного электрона в свободный, сопровождающийся образованием незавершенной связи с избыточным положительным зарядом |
| 48. | Генерация пары носителей заряда Генерация пары | Возникновение в полупроводнике пары электрон проводимости — дырка проводимости в результате энергетического воздействия |
| 49. | Монополярная световая генерация носителей заряда полупроводника Монополярная световая генерация | Возникновение в полупроводнике в результате оптического возбуждения неравновесных носителей одного знака |
| 50. | Биполярная световая генерация носителей заряда полупроводника Биполярная световая генерация | Возникновение в полупроводнике в результате оптического возбуждения равного числа носителей зарядов обоих знаков |
| 51. | Рекомбинация носителей заряда полупроводника Рекомбинация | Нейтрализация пары электрон проводимости — дырка проводимости |
| 52. | Межзонная рекомбинация носителей заряда полупроводника Межзонная рекомбинация Ндп. Прямая рекомбинация | Рекомбинация носителей заряда полупроводника, осуществляемая путем перехода свободного электрона в валентную зону |
| 53. | Фотонная рекомбинация носителей заряда полупроводника Фотонная рекомбинация | Межзонная рекомбинация носителей заряда полупроводника, сопровождаемая выделением фотона |
| 54. | Фононная рекомбинация носителей заряда полупроводника Фононная рекомбинация | Межзонная рекомбинация носителей заряда полупроводника, сопровождающаяся передачей акустической энергии кристаллической решетке |
| 55. | Поверхностная рекомбинация носителей заряда полупроводника Поверхностная рекомбинация | Рекомбинация носителей заряда на поверхностных дефектах полупроводника |
| 56. | Диффузионный ток | Направленное движение зарядов в полупроводнике, возникающее вследствие градиента концентрации носителей заряда |
| 57. | Дрейфовый ток | Направленное движение носителей заряда в полупроводнике, вызванное градиентом потенциала электрического поля |
| 58. | Биполярная диффузия неравновесных носителей заряда полупроводника Биполярная диффузия | Совместная диффузия неравновесных электронов и дырок при наличии электрического поля |
| 59. | Прямой переход в полупроводнике Прямой переход Ндп. Вертикальный переход | Переход электрона в полупроводнике из валентной зоны в зону проводимости с сохранением волнового вектора |
| ЭФФЕКТЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ |
| 60. | Фоторезистивный эффект | Изменение электрического сопротивления полупроводника, обусловленное исключительно действием оптического излучения и не связанное с его нагреванием |
| 61. | Кристалл-фотоэффект | Возникновение электрического поля в однородном неравномерно освещенном полупроводнике |
| 62. | Эффект поля в полупроводнике Эффект поля | Изменение электропроводности приповерхностного слоя полупроводника под воздействием электрического поля |
| 63. | Фотомагнитоэлектрический эффект | Возникновение в полупроводнике электрического поля, напряженность которого перпендикулярна магнитной индукции и потоку диффундирующих частиц под действием электромагнитного излучения |
| 64. | Термомагнитный эффект Ндп. Эффект Риги-Ледюка | Возникновение поперечного градиента температур в полупроводнике при наличии продольного градиента температур и при воздействии поперечного магнитного поля |
| 65. | Электротермический эффект Ндп. Эффект Томсона | Выделение или поглощение тепловой энергии, обусловленное продольным градиентом температуры при протекании электрического тока через однородный полупроводник |
| 66. | Термогальванический эффект Ндп. Эффект Нернста-Эттингсхаузена | Возникновение поперечной напряженности электрического поля в полупроводнике вследствие наличия продольного градиента температур и поперечного магнитного поля |
| 67. | Поперечный термогальваномагнитный эффект Ндп. Эффект Эттингсхаузена | Возникновение поперечного градиента температур в полупроводнике вследствие разброса скоростей носителей при протекании электрического тока и при воздействии поперечного магнитного поля |
| 68. | Продольный термогальваномагнитный эффект Эффект Нернста | Возникновение продольного градиента температур в полупроводнике вследствие разброса скоростей носителей зарядов при протекании через него электрического тока и при воздействии поперечного магнитного поля |
| 69. | Магниторезистивный эффект | Изменение электрического сопротивления полупроводника под действием магнитного поля |
| 70. | Эффект Холла | Возникновение поперечного электрического поля при протекании электрического тока через полупроводник, помещенный в магнитное поле |
| 71. | Эффект Ганна | Генерация высокочастотных колебаний электрического тока в полупроводнике под действием постоянного электрического поля |
| ЗОННАЯ СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКОВ |
| 72. | Энергетическая зона полупроводника Энергетическая зона | Область значений полной энергии электронов в кристалле полупроводника |
| 73. | Разрешенная зона полупроводника Разрешенная зона | Энергетическая зона или совокупность перекрывающихся в результате расщепления из какого-либо одного или нескольких энергетических уровней изолированных атомов в процессе образования структуры кристалла |
| 74. | Запрещенная зона полупроводника Запрещенная зона | Область значений энергии, которыми не могут обладать электроны в полупроводнике |
| 75. | Свободная зона полупроводника | Разрешенная зона полупроводника, в которой отсутствуют электроны проводимости при абсолютном нуле температуры |
| 76. | Зона проводимости полупроводника Зона проводимости | Свободная зона полупроводника, на уровнях которой при возбуждении могут находиться электроны проводимости |
| 77. | Заполненная зона полупроводника Заполненная зона | Разрешенная зона полупроводника, в которой при абсолютном нуле температуры все энергетические уровни заняты электронами |
| 78. | Валентная зона полупроводника Валентная зона | Верхняя из заполненных зон полупроводника |
| 79. | Ширина запрещенной зоны полупроводника Ширина запрещенной зоны | Разность энергий между нижним уровнем зоны проводимости и верхним уровнем валентной зоны полупроводника |
| 80. | Локальный энергетический уровень полупроводника Локальный уровень | Энергетический уровень, расположенный в запрещенной зоне полупроводника, обусловленный дефектом решетки, когда взаимодействием отдельных дефектов можно пренебречь |
| 81. | Примесный уровень полупроводника Примесный уровень | Локальный энергетический уровень полупроводника обусловленный примесью |
| 82. | Демаркационный уровень полупроводника Демаркационный уровень | Локальный энергетический уровень полупроводника, для которого процессы рекомбинации и возврата в разрешенную зону в результате тепловых колебаний решетки равновероятны |
| 83. | Примесная зона полупроводника Примесная зона | Энергетическая зона, образованная при взаимодействии примесей совокупностью примесных уровней, находящихся в запрещенной зоне полупроводника |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Время жизни неравновесных носителей заряда полупроводника объемное | 34 |
| --- | --- |
| Время жизни неравновесных носителей заряда полупроводника поверхностное | 35 |
| Время жизни неравновесных носителей заряда полупроводника эффективное | 36 |
| Время жизни объемное | 34 |
| Время жизни поверхностное | 35 |
| Время жизни эффективное | 36 |
| Генерация | 47 |
| Генерация носителей заряда полупроводника | 47 |
| Генерация носителей заряда полупроводника световая биполярная | 50 |
| Генерация носителей заряда полупроводника световая монополярная | 49 |
| Генерация пары | 48 |
| Генерация пары носителей заряда | 48 |
| Генерация световая биполярная | 50 |
| Генерация световая монополярная | 49 |
| Диффузия биполярная | 58 |
| Диффузия неравновесных носителей заряда полупроводника биполярная | 58 |
| Длина диффузионная | 33 |
| Длина дрейфа | 37 |
| Длина дрейфа неравновесных носителей заряда полупроводника | 37 |
| Длина неосновных носителей заряда полупроводника диффузионная | 33 |
| Дырка | 14 |
| Дырка проводимости | 14 |
| Захват носителя | 22 |
| Захват носителя заряда полупроводника | 44 |
| Зона валентная | 78 |
| Зона заполненная | 77 |
| Зона запрещенная | 74 |
| Зона полупроводника валентная | 78 |
| Зона полупроводника заполненная | 77 |
| Зона полупроводника запрещенная | 74 |
| Зона полупроводника примесная | 83 |
| Зона полупроводника разрешенная | 73 |
| Зона полупроводника свободная | 75 |
| Зона полупроводника энергетическая | 72 |
| Зона примесная | 83 |
| Зона проводимости | 76 |
| Зона проводимости полупроводника | 76 |
| Зона разрешенная | 73 |
| Зона свободная | 75 |
| Зона энергетическая | 72 |
| Инжекция | 45 |
| Инжекция носителей заряда | 45 |
| Концентрация вырождения | 40 |
| Концентрация вырождения полупроводника | 40 |
| Концентрация дырок критическая | 30 |
| Концентрация дырок проводимости полупроводника критическая | 30 |
| Концентрация избыточная | 28 |
| Концентрация неравновесная | 27 |
| Концентрация неравновесных носителей заряда полупроводника | 27 |
| Концентрация носителей заряда полупроводника избыточная | 28 |
| Концентрация носителей заряда полупроводника равновесная | 26 |
| Концентрация носителей заряда полупроводника собственная | 25 |
| Концентрация равновесная | 26 |
| Концентрация собственная | 25 |
| Концентрация электронов критическая | 29 |
| Концентрация электронов проводимости полупроводника критическая | 29 |
| Кристалл-фотоэффект | 61 |
| Масса носителя заряда полупроводника эффективная | 31 |
| Масса носителя заряда эффективная | 31 |
| Материал полупроводниковый | 1 |
| Носитель заряда | 13 |
| Носители заряда горячие | 19 |
| Носители заряда полупроводника неосновные | 16 |
| Носители заряда полупроводника неравновесные | 18 |
| Носители заряда полупроводника основные | 15 |
| Носители заряда полупроводника равновесные | 17 |
| Носители неосновные | 16 |
| Носители неравновесные | 18 |
| Носители основные | 15 |
| Носители равновесные | 17 |
| Носители тепловые | 17 |
| Освобождение носителя | 43 |
| Освобождение носителя заряда полупроводника | 43 |
| Переход вертикальный | 59 |
| Переход в полупроводнике прямой | 59 |
| Переход прямой | 59 |
| Полупроводник | 2 |
| Полупроводник вырожденный | 9 |
| Полупроводник дырочный | 6 |
| Полупроводник компенсированный частично | 11 |
| Полупроводник невырожденный | 10 |
| Полупроводник примесный | 7 |
| Полупроводник простой | 3 |
| Полупроводник скомпенсированный | 12 |
| Полупроводник сложный | 4 |
| Полупроводник собственный | 8 |
| Полупроводник электронный | 5 |
| Проводимость дырочная | 21 |
| Проводимость собственная | 22 |
| Проводимость электронная | 20 |
| Рекомбинация | 51 |
| Рекомбинация межзонная | 52 |
| Рекомбинация носителей заряда полупроводника | 51 |
| Рекомбинация носителей заряда полупроводника межзонная | 52 |
| Рекомбинация носителей заряда полупроводника поверхностная | 55 |
| Рекомбинация носителей заряда полупроводника фононная | 54 |
| Рекомбинация носителей заряда полупроводника фотонная | 53 |
| Рекомбинация поверхностная | 55 |
| Рекомбинация прямая | 52 |
| Рекомбинация фононная | 54 |
| Рекомбинация фотонная | 53 |
| Сечение захвата носителя заряда полупроводника эффективное | 32 |
| Сечение захвата эффективное | 32 |
| Степень компенсации | 41 |
| Степень компенсации полупроводника | 41 |
| Скорость поверхностной рекомбинации | 38 |
| Скорость поверхностной рекомбинации носителей заряда полупроводника | 38 |
| Слой инверсионный | 42 |
| Слой полупроводника инверсионный | 42 |
| Ток диффузионный | 56 |
| Ток дрейфовый | 57 |
| Уровень демаркационный | 82 |
| Уровень локальный | 72 |
| Уровень полупроводника демаркационный | 82 |
| Уровень полупроводника примесный | 81 |
| Уровень полупроводника энергетический локальный | 80 |
| Уровень примесный | 81 |
| Фотопроводимость | 24 |
| Ширина запрещенной зоны | 79 |
| Ширина запрещенной зоны полупроводника | 74 |
| Экстракция | 46 |
| Экстракция носителей заряда | 46 |
| Электропроводность дырочная | 21 |
| Электропроводность полупроводника примесная | 23 |
| Электропроводность полупроводника электронная | 20 |
| Электропроводность примесная | 23 |
| Электропроводность собственная | 22 |
| Электропроводность электронная | 20 |
| Энергия активации | 39 |
| Энергия активации примесей полупроводника | 39 |
| Эффект Ганна | 71 |
| Эффект магниторезистивный | 69 |
| Эффект Нернста | 68 |
| Эффект Нернста-Эттингсхаузена | 66 |
| Эффект поля | 62 |
| Эффект поля в полупроводнике | 62 |
| Эффект Риги-Ледюка | 64 |
| Эффект термогальваномагнитный | 66 |
| Эффект термогальваномагнитный поперечный | 67 |
| Эффект термогальваномагнитный продольный | 68 |
| Эффект термомагнитный | 64 |
| Эффект Томсона | 65 |
| Эффект фотомагнитоэлектрический | 63 |
| Эффект фоторезистивный | 60 |
| Эффект Холла | 70 |
| Эффект электротермический | 65 |
| Эффект Эттингсхаузена | 67 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Исключен, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Общие понятия физики твердого тела, применяемые к полупроводникам

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. | Электрон проводимости | Электрон, создающий электропроводность |
| 2. | Полярон | Квазичастица, представляющая собой состояние поляризации окружающего вещества, вызванное электроном проводимости, движение которого сопровождается перемещением созданной им области поляризации |
| 3. | Экситон | Квазичастица, представляющая собой электрически нейтральное состояние возбуждения электронов, способное перемещаться на много постоянных решетки и не сопровождающееся возникновением дополнительной проводимости |
| 4. | Дефект решетки | Нарушение периодичности решетки кристалла |
| 5. | Примесный дефект решетки Примесный дефект | Дефект решетки, созданный атомом постороннего элемента |
| 6. | Стехиометрический дефект решетки Стехиометрический дефект | Дефект решетки в соединении, созданный избытком или недостатком атомов по сравнению со стехиометрическим составом |
| 7. | Точечный дефект решетки | Стехиометрический дефект решетки, эффективные размеры которого порядка параметра решетки |
| 8. | Поверхностный дефект решетки | Дефект решетки, локализующийся в приповерхностном слое полупроводникового материала на глубинах, соизмеримых с параметрами решетки |
| 9. | Ловушка захвата Ловушка | Дефект решетки, способный захватывать подвижные носители заряда с последующим их освобождением |
| 10. | Рекомбинационная ловушка Ндп. Центр рекомбинации | Ловушка захвата, нейтрализующая захваченные носители заряда |
| 11. | Акцептор | Дефект решетки, способный при возбуждении захватывать электрон из валентной зоны |
| 12. | Донор | Дефект решетки, способный при возбуждении отдать электрон в зону проводимости |
| 13. | Акцепторная примесь | Примесь, атомы которой являются акцепторами. |
| 14. | Донорная примесь | Примесь, атомы которой являются донорами |
| 15. | Подвижность носителей заряда Подвижность | Отношение средней установившейся скорости перемещения носителей заряда в направлении электрического поля к напряженности последнего |
| 16. | Среднее время свободного пробега носителя заряда Время пробега | Среднее время между двумя последовательными соударениями носителей заряда |
| 17. | Средняя длина свободного пробега носителей заряда Длина свободного пробега | Среднее расстояние между двумя последовательными соударениями носителя заряда |
| 18. | Коэффициент диффузии носителей заряда | Отношение плотности потока подвижных носителей заряда одного типа к градиенту их концентрации в отсутствие электрического и магнитного полей |
| 19. | Оптическое возбуждение Ндп. Оптическая накачка | Генерация неравновесных носителей заряда при оптическом обучении полупроводника |
| 20. | Инверсия населенностей | Состояние полупроводника, при котором концентрация носителей заряда на возбужденных уровнях выше равновесной |
| 21. | Электрическое возбуждение | Возникновение инверсии населенностей в полупроводнике в результате воздействия электрического поля |
| 22. | Собственное поглощение света Собственное поглощение | Поглощение полупроводником оптического излучения, обусловленное переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости |
| 23. | Экситонное поглощение | Поглощение полупроводником оптического излучения, сопровождающееся образованием экситона |
| 24. | Примесное поглощение | Поглощение полупроводником оптического излучения, обусловленное возбуждением примесных дефектов |
| 25. | Фотоэлектрическое поглощение | Изменение поглощения оптического излучения в результате смещения границы собственного поглощения под воздействием на полупроводник электрического поля |
| 26. | Уровень Ферми | Энергетический уровень, вероятность заполнения которого равна 0,5 при температурах, отличных от температуры абсолютного нуля |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).