ГОСТ 29170.1-91

(МЭК 893-1-87)

УДК 621.315:006.354                                                                                                        Груша Е34

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЛОИСТЫЕ ЛИСТОВЫЕ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ СМОЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes. Definitions, designations and general requirements

MKC 29.035.20

ОКСТУ 3401; 3491

Дата введения 01.01.93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 № 1958

3. Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта МЭК 893-1-87 "Технические требования к промышленным слоистым листовым материалам на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Часть 1. Термины, обозначения и общие требования" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

4. Требования стандарта в части идентификации слоистых материалов соответствуют международному стандарту ИСО 1642-87

5. Требования разд. 2 соответствуют международному стандарту ИСО 472-88

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

Настоящий стандарт входит в серию стандартов на промышленные жесткие слоистые листовые материалы.

Серия включает в себя три стандарта: "Термины, обозначения и общие требования", "Методы испытаний", "Требования к отдельным материалам".

Текст, выделенный вертикальной чертой, содержит дополнительные требования по отношению к МЭК 893-1-87.

Требования разд. 3-6 настоящего стандарта являются обязательными.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Стандарт содержит определения промышленных слоистых листовых материалов электротехнического назначения, изготовленных на основе одной из следующих смол: фенольной, полиэфирной ненасыщенной, полиимидной, эпоксидной, меламиновой и кремнийорганической.

Данная часть стандарта содержит также общие требования к промышленным слоистым листовым материалам.

По отдельности или в комбинации могут применяться следующие материалы: асбестовая бумага, асбестовая ткань, ткань из стекловолокна, целлюлозная бумага, хлопчатобумажная ткань, стекломат, однослойная фанера, ткань из полиэфирного или другого синтетического волокна.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Слоистые листовые материалы - промышленные слоистые материалы на основе термореактивных смол состоят из слоев бумаги, ткани, войлока (матов) или фанеры, полностью пропитанных термореактивной или отверждающей смолой и соединенных вместе под давлением с нагревом или без него с целью образования монолитной структуры. В состав материала могут быть включены другие ингредиенты, например красящие вещества.

2.2. Фенольные смолы - класс смол, полученных путем поликонденсации фенола, его гомологов и (или) производных с альдегидами или кетонами.

2.3. Полиэфирная смола (ненасыщенная) - полимер, в котором повторяющейся структурной единицей является эфирная группа, образующаяся при полимеризации двойные связи.

2.4. Эпоксидная смола - синтетическая смола, содержащая эпоксигруппы и способная образовывать поперечные связи.

2.5. Меламиновая смола - аминосмола, полученная путем поликонденсации меламина с формальдегидом или соединением, способным создавать метиленовые связи.

2.6. Кремнийорганическая смола - смола, в которой основная полимерная цепь состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода, с боковыми группами, содержащими углерод и способными образовывать поперечные связи.

2.7. Полиамидная смола - синтетическая смола, полученная путем поликонденсации многофункциональных аминов и кислот.

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с настоящим стандартом слоистые листовые материалы классифицируют по типам в зависимости от смолы и армирующего наполнителя и от их отличительных свойств. Отдельные типы листов обозначают: сокращением из двух букв для смолы; сокращением из двух букв для армирующего наполнителя; серийным номером.

Серийный номер обозначает применение и основные свойства слоистого материала и начинается с 201. Например, промышленные жесткие слоистые листы из PFCP 201 толщиной 10 мм, шириной 500 мм и длиной 1000 мм:

Лист МЭК ..., PFCP 201, 10(50(1000

Например, промышленные жесткие слоистые листы на основе фенолформальдегидной смолы и целлюлозной бумаги толщиной 10 мм, шириной 500 мм и длиной 1000 мм:

ГОСТ ... ФФЦБ 201, 10(50(1000

Типы армирующего наполнителя:

AM - асбестовый войлок (мат)*;

АР (АБ) - асбестовая бумага*;

AC (AT) - асбестовая ткань*;

_____________

* В некоторых странах применение асбеста регламентировано.

СР (ЦБ) - целлюлозная бумага;

СС(ХТ) - хлопчатобумажная ткань;

WV (ФО) - однослойная фанера;

GC (ТС) - ткань из стекловолокна;

GM (МС) - стекломат;

РС(ТП) - ткань из полиэфирного волокна;

CR (КН) - композитный наполнитель**.

_____________

** Обозначение CR (KH)*** (композитный наполнитель) используют для слоистых из нескольких армирующих материалов (например, EP-CR-211 (ЭП-КН-211)***).

Типы смолы:

PF (фф)*** - фенолформальдегидная;

_____________

*** Обозначения, указанные в скобках, приняты в народном хозяйстве.

UP (ПЭ) - полиэфирная (ненасыщенная);

ЕР (ЭП) - эпоксидная;

MF (МФ) - меламиноформальдегидная;

SJ (КО) - кремниевая;

PJ (ПИ) - полиимидная.

Код используют для сокращения необходимого описания.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Свойства материалов одной партии в любой точке листа должны отвечать требованиям настоящего стандарта.

4.1. Внешний вид

Слоистые материалы не должны иметь пузырей, коробления и трещин, а также других дефектов, например царапин, вмятин, белесости. Допустимо небольшое количество пятен.

5. ТОЛЩИНА

Номинальная толщина должна быть выбрана из предпочтительных значений, представленных в таблице.

| Тип слоистого материала | Предпочтительная номинальная толщина, мм |
| --- | --- |
| Все типы | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; (1,5)*; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 60,0; 70,0; 80,0; 90,0; 100,0. |

_____________

* Значение принято в народном хозяйстве.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Материал поставляют в упаковке, обеспечивающей сохранность его во время транспортирования и хранения.

На внешней стороне упаковки должны быть четко написаны тип, номинальная толщина, обозначение межгосударственного стандарта, а также количество листов.

Если в упаковке находятся листы разных типов, необходимо указать все требуемые сведения в сопроводительной записке.

Возможная маркировка отдельных листов оговаривается в контракте. Маркировочные чернила должны быть маслостойкие и нетокопроводящие.