ГОСТ 22265-76

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                              Группа E00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ПРОВОДНИКОВЫЕ

Термины и определения

Conductor materials. Terms and definitions

МКС 01.040.29

29.045

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 декабря 1976 г. № 2773 дата введения установлена

01.01.78

Взамен ГОСТ 17033-71 в части терминологии проводниковых материалов

издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1981 г., в мае 1982 г. (ИУС 4-81, 9-82).

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области проводниковых материалов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп". Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Проводник | По ГОСТ 19880-74* |
| 2. Проводниковый материал | Материал, обладающий свойствами проводника и предназначенный для изготовления кабельных изделий и токоведущих деталей |
| 3. Криопроводник Ндп. Гиперпроводник | Проводник, удельное электрическое сопротивление которого при криогенных температурах в 100 и более раз ниже, чем при нормальной температуре |
| 4. Криопроводниковый материал Ндп. Криорезистивный материал | Проводниковый материал, обладающий свойствами криопроводника |
| 5. Сверхпроводник | По ГОСТ 19880-74* |
| 6. Сверхпроводниковый материал | Проводниковый материал, обладающий свойствами сверхпроводника |
| 7. Нормальное состояние проводника | Состояние проводника, при котором удельное электрическое сопротивление не равно нулю |
| 8. Сверхпроводящее состояние проводника | Состояние проводника, при котором удельное электрическое сопротивление практически равно нулю |
| 9. Нарушение сверхпроводимости Ндп. Срыв сверхпроводимости Разрушение сверхпроводимости | Переход проводника из сверхпроводящего состояния в нормальное при повышении температуры и (или) магнитной индукции |
| ВИДЫ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 10. Проводник I рода | Проводник с электронной электропроводностью |
| 11. Проводник II рода | Проводник с ионной электропроводностью |
| 12 и 13. (Исключены, Изм. № 1). |
| 14. Простой проводник | Проводник, состоящий из одного химического элемента |
| 15. Сложный проводник | Проводник, представляющий собой сплав или химическое соединение |
| 16. Проводниковый материал высокой проводимости | Проводниковый материал с удельным электрическим сопротивлением при нормальных условиях не более 0,1 мкОм(м |
| 17. Проводниковый материал высокого сопротивления | Проводниковый материал с удельным электрическим сопротивлением при нормальных условиях не менее 0,3 мкОм(м |
| 18. Жаростойкий проводниковый материал Ндп. Термостойкий проводниковый материал | Проводниковый материал, допускающий длительную эксплуатацию при температурах не ниже 1000 К в воздушной или другой окислительной газовой среде |
| 19. Металлический проводниковый материал | Проводниковый материал из металла или сплава. |
|  | Примечания: 1. В зависимости от степени чистоты различают металлические проводниковые материалы технической, повышенной, высокой и сверхвысокой чистоты. |
|  | 2. В зависимости от твердости и пластичности различают мягкие, твердые и полутвердые металлические проводниковые материалы. |
|  | 3. В зависимости от формы различают проволочные, трубчатые, листовые, ленточные, фольговые и другие металлические проводниковые материалы |
| 20. Контактный проводниковый материал Контактный материал | Проводниковый материал, предназначенный для изготовления контактов - деталей |
| 21. Электродный проводниковый материал Электродный материал | Проводниковый материал, предназначенный для изготовления электродов |
| 22. Резистивный проводниковый материал Резистивный материал | Проводниковый материал, предназначенный для изготовления резистивных элементов |
| 23. Электротехнический угольный материал Электротехнический уголь | Проводниковый материал, основной частью которого является графит или аморфный углерод |
| 24. Композиционный проводниковый материал Композиционный материал Ндп. Композитивный проводниковый материал | Проводниковый материал, представляющий собой механическую смесь различных веществ |
| 25. Многослойный проводниковый материал Многослойный материал | Проводниковый материал, состоящий из нескольких слоев проводниковых материалов |
| 26. Биметаллический проводниковый материал Биметалл | Многослойный проводниковый материал, состоящий из двух слоев металлов, поверхности которых находятся в состоянии молекулярно-атомного сцепления |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 27. Удельное электрическое сопротивление | По ГОСТ 19880-74* |
| 28. Удельная электрическая проводимость | По ГОСТ 19880-74* |
| 29. Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления проводникового материала | Отношение производной удельного электрического сопротивления проводникового материала по температуре к этому сопротивлению |
| 30. Работа выхода электрона из проводника Работа выхода | Энергия, которую необходимо сообщить электрону для выхода его из проводника в вакуум |
| 31. Контактная разность потенциалов проводников Контактная разность потенциалов | Разность электрических потенциалов, возникающая при контактировании двух различных проводниковых материалов |
| 32. Термоэлектродвижущая сила проводников Термо - э.д.с. | Электродвижущая сила, возникающая в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных различных проводниковых материалов с разной температурой контактов |
| 33. Удельная термоэлектродвижущая сила проводника Удельная термо - э.д.с. | Величина, равная отношению термоэлектродвижущей силы проводников к разности температур двух контактов |
| 34-36. (Исключены, Изм. № 1). |

_____________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002-2003

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Биметалл | 25 |
| --- | --- |
| Гиперпроводник | 3 |
| Коэффициент удельного электрического сопротивления проводникового материала температурный | 29 |
| Криопроводник | 3 |
| Материал высокого сопротивления проводниковый | 17 |
| Материал высокой проводимости проводниковый | 16 |
| Материал композиционный | 24 |
| Материал контактный | 20 |
| Материал криопроводниковый | 4 |
| Материал криорезистивный | 4 |
| Материал многослойный | 25 |
| Материал проводниковый | 2 |
| Материал проводниковый биметаллический | 26 |
| Материал проводниковый жаростойкий | 18 |
| Материал проводниковый композитный | 24 |
| Материал проводниковый композиционный | 24 |
| Материал проводниковый контактный | 20 |
| Материал проводниковый металлический | 19 |
| Материал проводниковый многослойный | 25 |
| Материал проводниковый резистивный | 22 |
| Материал проводниковый термостойкий | 18 |
| Материал проводниковый электродный | 21 |
| Материал резистивный | 22 |
| Материал сверхпроводниковый | 6 |
| Материал угольный электротехнический | 23 |
| Материал электродный | 21 |
| Нарушение сверхпроводимости | 9 |
| Проводимость электрическая удельная | 28 |
| Проводник | 1 |
| Проводник простой | 14 |
| Проводник I рода | 10 |
| Проводник II рода | 11 |
| Проводник сложный | 15 |
| Работа выхода | 30 |
| Работа выхода электрона из проводника | 30 |
| Разность потенциалов контактная | 31 |
| Разность потенциалов проводников контактная | 31 |
| Разрушение сверхпроводимости | 9 |
| Сверхпроводник | 5 |
| Сила проводников термоэлектродвижущая | 32 |
| Сила проводников термоэлектродвижущая удельная | 33 |
| Сопротивление электрическое удельное | 27 |
| Состояние проводника нормальное | 7 |
| Состояние проводника сверхпроводящее | 8 |
| Срыв сверхпроводимости | 9 |
| Термо - э.д.с. | 32 |
| Термо - э.д.с. удельная | 33 |
| Уголь электротехнический | 23 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 2).